附件1：

技术需求说明

一、需求清单：

| 项目 | 规 格 | 单位 | 数量 | 材 质 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一层 |  |  |  |  |
| 大厅 |  |  |  |  |
| 咨询台 | 3000*650*1100 | 张 | 1 | (1)面材：采用美国“大西洋”的一级0.8mm厚木皮贴面，含水率8%~16%，经热压成型后及时修边后再进行冷压，精裁后尺寸误差小于0.1mm； (2)基材：采用“福人”的中密度纤维板，经过防虫、防腐处理，符合E1级环保标准（甲醛释放量≤9mg/100mg，或甲醛释放量≤1.5mg/L），含水率6-13%，板内密度偏差±10%，吸水厚度膨胀率≤12%，表面结合强度≥0.9MPa； (3)油漆：采用德国“易涂宝”的绿色环保油漆，重金属含量符合以下要求：苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，全封闭式涂装。 （4）五金件：采用“Hettich（海蒂诗）”、“HAFELE（海福乐）”、“BMB” 等国内外知名品牌的优质五金件。 （5） 工艺要求：烤漆：棱角光滑、颜色相同。漆膜均匀，色彩饱满。无纹路、桔皮现象，表面平整、光滑，无尘粒、气泡。表面硬度：2H。右侧柜内，横向加两层活动隔板。桌面左侧开60圆孔，下配白色木制键盘托，暂不考虑主机托。隐藏线路。 |
| 等候区沙发 | 半圆形 | 组 | 3 | （1）、面料：采用优质牛皮； （2）、海绵：采用采用东亚品牌的PU成型环保海绵，拉伸强度≥90KPa，伸长率≥130%，回弹率≥35%，不助燃，软硬适中，回弹性能好，不变形，透气性强，座感舒适； （3）、实木内架：采用实木方条；受力部位的木材自然斜纹程度小于20%，允许有轻微裂缝或节子，但不影响结构强度，经平刨处理，不带树皮，无虫侵蚀。 （4）、油漆：采用德国“易涂宝”的绿色环保油漆，重金属含量符合以下要求：苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，全封闭式涂装。 （5）、框架：采用榉木、桦木等实木外框架。（6）要求可拆洗，加老弱病残孕专座标识，丝网印刷，要求不掉色，不脱落。 |
| 洽淡桌 | 常规 | 组 | 3 | (1)基材：采用“福人”品牌的中密度纤维板，经过防虫、防腐处理，符合E1级环保标准（甲醛释放量≤9mg/100mg，或甲醛释放量≤1.5mg/L），含水率6-13%，板内密度偏差±10%，吸水厚度膨胀率≤12%，表面结合强度≥0.9MPa； (2)油漆：采用德国“易涂宝”的绿色环保油漆，重金属含量符合以下要求：苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，全封闭式涂装。（3）白色金属喷漆脚。 |
| 洽淡椅 | 标件 | 组 | 6 | （1）、面料：采用优质牛皮； （2）、海绵：采用采用东亚品牌的PU成型环保海绵，拉伸强度≥90KPa，伸长率≥130%，回弹率≥35%，不助燃，软硬适中，回弹性能好，不变形，透气性强，座感舒适； （3）、实木内架：采用实木方条；受力部位的木材自然斜纹程度小于20%，允许有轻微裂缝或节子，但不影响结构强度，经平刨处理，不带树皮，无虫侵蚀。 （4）、油漆：采用德国“易涂宝”的绿色环保油漆，重金属含量符合以下要求：苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，全封闭式涂装。 （5）、框架：采用榉木、桦木等实木外框架。（6）要求可拆洗，加老弱病残孕专座标识，丝网印刷，要求不掉色，不脱落。 |
| 填单台 | 定制（弧长约3500） | 张 | 1 | (1)面材：采用美国“大西洋”的一级0.8mm厚木皮贴面，含水率8%~16%，经热压成型后及时修边后再进行冷压，精裁后尺寸误差小于0.1mm； (2)基材：采用“福人”的中密度纤维板，经过防虫、防腐处理，符合E1级环保标准（甲醛释放量≤9mg/100mg，或甲醛释放量≤1.5mg/L），含水率6-13%，板内密度偏差±10%，吸水厚度膨胀率≤12%，表面结合强度≥0.9MPa； (3)油漆：采用德国“易涂宝”的绿色环保油漆，重金属含量符合以下要求：苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，全封闭式涂装。 （4）五金件：采用“Hettich（海蒂诗）”、“HAFELE（海福乐）”、“BMB” 等国内外知名品牌的优质五金件。 （5） 工艺要求：烤漆：棱角光滑、颜色相同。漆膜均匀，色彩饱满。无纹路、桔皮现象，表面平整、光滑，无尘粒、气泡。表面硬度：2H。 |
| 便民服务柜 | 定制（弧长约1500） | 组 | 1 | (1)基材：采用“福人”的中密度纤维板，经过防虫、防腐处理，符合E1级环保标准（甲醛释放量≤9mg/100mg，或甲醛释放量≤1.5mg/L），含水率6-13%，板内密度偏差±10%，吸水厚度膨胀率≤12%，表面结合强度≥0.9MPa； (2)油漆：采用德国“易涂宝”的绿色环保油漆，重金属含量符合以下要求：苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，全封闭式涂装。 （3）五金件：优质五金件。 （4） 工艺要求：烤漆：棱角光滑、颜色相同。漆膜均匀，色彩饱满。无纹路、桔皮现象，表面平整、光滑，无尘粒、气泡。表面硬度：2H。 |
| 现金区 |  |  |  |  |
| 现金柜 | 1350*400*750 | 组 | 4 | (1)基材：采用“福人”的中密度纤维板，经过防虫、防腐处理，符合E1级环保标准（甲醛释放量≤9mg/100mg，或甲醛释放量≤1.5mg/L），含水率6-13%，板内密度偏差±10%，吸水厚度膨胀率≤12%，表面结合强度≥0.9MPa； （2）五金件：采用“Hettich（海蒂诗）”、“HAFELE（海福乐）”、“BMB” 等国内外知名品牌的优质五金件。 （4）工艺要求：胶板家具 |
| 员工座椅 | 标件 | 把 | 6 | “颐达”优质网。椅背弧度与人体腰部弧度相同。100MM气压棒（韩国“三弘”、德国“STABILUS”、台湾“W.D.F.”等进口知名品牌；棒芯充有“纯氮气”）,340MM尼龙椅脚（尼龙加纤，密度为400KG每立方米-720KG每立方米；经高温蒸煮，高温干燥，高温层压，测试标准：BIFMA（国际认证安全测试标准），60MM 滑轮。同步倾仰，多段锁定底盘；座垫可高低调整；扶手可高低升降。测试标准：BIFMA（国际认证安全测试标准）、通过国际无毒环保认证GREENGVARD。 |
| 客户座椅 | 750*630*850 | 把 | 4 | （1）、面料：采用“颐达”的优质布艺，面料光泽度好； （2）、海绵：采用采用东亚品牌的PU成型环保海绵，拉伸强度≥90KPa，伸长率≥130%，回弹率≥35%，不助燃，软硬适中，回弹性能好，不变形，透气性强，座感舒适； (3)铝合金五星脚架，无升降功能，不能转动。 |
| 整点桌 | 1200*600*760 | 张 | 2 | (1)基材：采用“福人”、“大亚”、“三威”等国内外知名品牌的中密度纤维板，经过防虫、防腐处理，符合E1级环保标准（甲醛释放量≤9mg/100mg，或甲醛释放量≤1.5mg/L），含水率6-13%，板内密度偏差±10%，吸水厚度膨胀率≤12%，表面结合强度≥0.9MPa； （2）五金件：采用“Hettich（海蒂诗）”、“HAFELE（海福乐）”、“BMB” 等国内外知名品牌的优质五金件。 （4）工艺要求：胶板家具 |
| 非现金区、理财区 |  |  |  |  |
| 非现金服务柜台 | 1500*1900*750(1200) | 张 | 3 | (1)基材：采用“福人”的中密度纤维板，经过防虫、防腐处理，符合E1级环保标准（甲醛释放量≤9mg/100mg，或甲醛释放量≤1.5mg/L），含水率6-13%，板内密度偏差±10%，吸水厚度膨胀率≤12%，表面结合强度≥0.9MPa； (2)油漆：采用德国“易涂宝”的绿色环保油漆，重金属含量符合以下要求：苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，全封闭式涂装。 （3）五金件：采用“Hettich（海蒂诗）”、“HAFELE（海福乐）”、“BMB” 等国内外知名品牌的优质五金件。 （4） 工艺要求：烤漆：棱角光滑、颜色相同。漆膜均匀，色彩饱满。无纹路、桔皮现象，表面平整、光滑，无尘粒、气泡。表面硬度：2H。 （5）隔断上部为10mm中国红亚光亚克力板，下部为拉丝不锈钢踢脚。下部强弱电插座（两强一弱），桌面开60孔。 |
| 屏风隔断 | 2300*1200高 | 块 | 4 |  |
| 半封闭理财桌 | 1500*700*760 | 张 | 1 | (1)基材：采用“福人”、“大亚”、“三威”等国内外知名品牌的中密度纤维板，经过防虫、防腐处理，符合E1级环保标准（甲醛释放量≤9mg/100mg，或甲醛释放量≤1.5mg/L），含水率6-13%，板内密度偏差±10%，吸水厚度膨胀率≤12%，表面结合强度≥0.9MPa； （2）五金件：采用“Hettich（海蒂诗）”、“HAFELE（海福乐）”、“BMB” 等国内外知名品牌的优质五金件。 （4）工艺要求：胶板家具 |
| 理财经理椅 | 标件 | 把 | 1 | 头枕、背、座全为美国MATREX牌、“颐达”优质网。椅背弧度与人体腰部弧度相同。100MM气压棒（韩国“三弘”、德国“STABILUS”、台湾“W.D.F.”等进口知名品牌；棒芯充有“纯氮气”）,340MM尼龙椅脚（尼龙加纤，密度为400KG每立方米-720KG每立方米；经高温蒸煮，高温干燥，高温层压，测试标准：BIFMA（国际认证安全测试标准），60MM 滑轮。同步倾仰，多段锁定底盘；座垫可高低调整；扶手可高低升降。测试标准：BIFMA（国际认证安全测试标准）、通过国际无毒环保认证GREENGVARD。 |
| 班前椅 | 标件 | 把 | 2 | 背、座全为美国MATREX牌、“颐达”优质网。黑色塑胶框架、PU扶手垫；弓字架烤漆，高弹性弓字架；固定式扶手。椅背弧度与人体腰部弧度相同。测试标准：BIFMA（国际认证安全测试标准）、通过国际无毒环保认证GREENGVARD。 |
| 营销部 |  |  |  |  |
| 营销办公桌 | 1500*1900*750(1200) | 张 | 4 | (1)基材：采用“福人”的中密度纤维板，经过防虫、防腐处理，符合E1级环保标准（甲醛释放量≤9mg/100mg，或甲醛释放量≤1.5mg/L），含水率6-13%，板内密度偏差±10%，吸水厚度膨胀率≤12%，表面结合强度≥0.9MPa； (2)油漆：采用德国“易涂宝”的绿色环保油漆，重金属含量符合以下要求：苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，全封闭式涂装。 （3）五金件：采用“Hettich（海蒂诗）”、“HAFELE（海福乐）”、“BMB” 等国内外知名品牌的优质五金件。 （4） 工艺要求：烤漆：棱角光滑、颜色相同。漆膜均匀，色彩饱满。无纹路、桔皮现象，表面平整、光滑，无尘粒、气泡。表面硬度：2H。 （5）隔断上部为10mm中国红亚光亚克力板，下部为拉丝不锈钢踢脚。下部强弱电插座（两强一弱），桌面开60孔。 |
| 屏风隔断 | 2300*1200高 | 块 | 5 |  |
| 营销办公桌 | 1400*700*750(1200)带活动柜，不带附柜 | 张 | 7 | (1)基材：采用“福人”的中密度纤维板，经过防虫、防腐处理，符合E1级环保标准（甲醛释放量≤9mg/100mg，或甲醛释放量≤1.5mg/L），含水率6-13%，板内密度偏差±10%，吸水厚度膨胀率≤12%，表面结合强度≥0.9MPa； (2)油漆：采用德国“易涂宝”的绿色环保油漆，重金属含量符合以下要求：苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，全封闭式涂装。 （3）五金件：采用“Hettich（海蒂诗）”、“HAFELE（海福乐）”、“BMB” 等国内外知名品牌的优质五金件。 （4） 工艺要求：烤漆：棱角光滑、颜色相同。漆膜均匀，色彩饱满。无纹路、桔皮现象，表面平整、光滑，无尘粒、气泡。表面硬度：2H。 （5）隔断上部为10mm中国红亚光亚克力板，下部为拉丝不锈钢踢脚。下部强弱电插座（两强一弱），桌面开60孔。 |
| 屏风隔断 | 900*1200高 | 块 | 9 |  |
| 洽淡桌 | 常规 | 组 | 2 | (1)基材：采用“福人”品牌的中密度纤维板，经过防虫、防腐处理，符合E1级环保标准（甲醛释放量≤9mg/100mg，或甲醛释放量≤1.5mg/L），含水率6-13%，板内密度偏差±10%，吸水厚度膨胀率≤12%，表面结合强度≥0.9MPa； (2)油漆：采用德国“易涂宝”的绿色环保油漆，重金属含量符合以下要求：苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，全封闭式涂装。（3）白色金属喷漆脚。 |
| 洽淡椅 | 标件 | 组 | 6 | （1）、面料：采用优质牛皮； （2）、海绵：采用采用东亚品牌的PU成型环保海绵，拉伸强度≥90KPa，伸长率≥130%，回弹率≥35%，不助燃，软硬适中，回弹性能好，不变形，透气性强，座感舒适； （3）、实木内架：采用实木方条；受力部位的木材自然斜纹程度小于20%，允许有轻微裂缝或节子，但不影响结构强度，经平刨处理，不带树皮，无虫侵蚀。 （4）、油漆：采用德国“易涂宝”的绿色环保油漆，重金属含量符合以下要求：苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，全封闭式涂装。 （5）、框架：采用榉木、桦木等实木外框架。（6）要求可拆洗，加老弱病残孕专座标识，丝网印刷，要求不掉色，不脱落。 |
| 员工座椅 | 标件 | 把 | 11 | “颐达”优质网。椅背弧度与人体腰部弧度相同。100MM气压棒（韩国“三弘”、德国“STABILUS”、台湾“W.D.F.”等进口知名品牌；棒芯充有“纯氮气”）,340MM尼龙椅脚（尼龙加纤，密度为400KG每立方米-720KG每立方米；经高温蒸煮，高温干燥，高温层压，测试标准：BIFMA（国际认证安全测试标准），60MM 滑轮。同步倾仰，多段锁定底盘；座垫可高低调整；扶手可高低升降。测试标准：BIFMA（国际认证安全测试标准）、通过国际无毒环保认证GREENGVARD。 |
| 客户座椅 | 750*630*850 | 把 | 11 | （1）、面料：采用“颐达”的优质布艺，面料光泽度好； （2）、海绵：采用采用东亚品牌的PU成型环保海绵，拉伸强度≥90KPa，伸长率≥130%，回弹率≥35%，不助燃，软硬适中，回弹性能好，不变形，透气性强，座感舒适； (3)铝合金五星脚架，无升降功能，不能转动。 |
| 主管办公室 |  |  |  |  |
| 主管桌 | 1800*900*760 | 张 | 1 | (1)基材：采用“福人”、“大亚”、“三威”等国内外知名品牌的中密度纤维板，经过防虫、防腐处理，符合E1级环保标准（甲醛释放量≤9mg/100mg，或甲醛释放量≤1.5mg/L），含水率6-13%，板内密度偏差±10%，吸水厚度膨胀率≤12%，表面结合强度≥0.9MPa； （2）五金件：采用“Hettich（海蒂诗）”、“HAFELE（海福乐）”、“BMB” 等国内外知名品牌的优质五金件。 （4）工艺要求：胶板家具 |
| 背柜 | 3600*400*1800H | 组 | 1 | (1)基材：采用“福人”、“大亚”、“三威”等国内外知名品牌的中密度纤维板，经过防虫、防腐处理，符合E1级环保标准（甲醛释放量≤9mg/100mg，或甲醛释放量≤1.5mg/L），含水率6-13%，板内密度偏差±10%，吸水厚度膨胀率≤12%，表面结合强度≥0.9MPa；（2）五金件：采用“Hettich（海蒂诗）”、“HAFELE（海福乐）”、“BMB” 等国内外知名品牌的优质五金件。 （4）工艺要求：胶板家具 |
| 理财经理椅 | 标件 | 把 | 1 | 头枕、背、座全为美国MATREX牌、“颐达”优质网。椅背弧度与人体腰部弧度相同。100MM气压棒（韩国“三弘”、德国“STABILUS”、台湾“W.D.F.”等进口知名品牌；棒芯充有“纯氮气”）,340MM尼龙椅脚（尼龙加纤，密度为400KG每立方米-720KG每立方米；经高温蒸煮，高温干燥，高温层压，测试标准：BIFMA（国际认证安全测试标准），60MM 滑轮。同步倾仰，多段锁定底盘；座垫可高低调整；扶手可高低升降。测试标准：BIFMA（国际认证安全测试标准）、通过国际无毒环保认证GREENGVARD。 |
| 班前椅 | 标件 | 把 | 2 | 背、座全为美国MATREX牌、“颐达”优质网。黑色塑胶框架、PU扶手垫；弓字架烤漆，高弹性弓字架；固定式扶手。椅背弧度与人体腰部弧度相同。测试标准：BIFMA（国际认证安全测试标准）、通过国际无毒环保认证GREENGVARD。 |
| 资料室 |  |  |  |  |
| 资料柜 | 850*390*1800 | 组 | 10 | 主要材料：主体骨架不低于1.2mm冷轧铁板冲压成形，门板0.8mm冷轧铁板冲压成形，钢制品四周门闪银色高温烤漆，选用德国海福乐五金配件(合资) ，锁头使用德国“BMB”。 |
| 二层 |  |  |  |  |
| 行长室1/2/3/支保办 |  |  |  |  |
| 沙发 | 1+3 | 套 | 4 | (1)面料：选用“阳光”品牌的头层牛皮，皮革厚≥1.5mm，撕裂力≥40N/mm，断裂伸长率35-60%，摩擦色牢度、级，干擦500次、≥4，游离甲醛含量≤75mg/kg； (2)海绵：采用采用东亚品牌的PU成型环保海绵，拉伸强度≥90KPa，伸长率≥130%，回弹率≥35%，不助燃，软硬适中，回弹性能好，不变形，透气性强，座感舒适； (3)优质钢脚架，实木内架：采用实木方条；受力部位的木材自然斜纹程度小于20%，允许有轻微裂缝或节子，但不影响结构强度，经平刨处理，不带树皮，无虫侵蚀。 |
| 茶几 | 1200*600*450 | 张 | 4 | (1)面材：采用美国“大西洋”品牌的一级0.8mm厚木皮贴面，含水率8%~16%，经热压成型后及时修边后再进行冷压，精裁后尺寸误差小于0.1mm； (2)基材：采用“福人”的中密度纤维板，经过防虫、防腐处理，符合E1级环保标准（甲醛释放量≤9mg/100mg，或甲醛释放量≤1.5mg/L），含水率6-13%，板内密度偏差±10%，吸水厚度膨胀率≤12%，表面结合强度≥0.9MPa； (3)油漆：采用德国“易涂宝”的绿色环保油漆，重金属含量符合以下要求：苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，全封闭式涂装。 （4）五金件：采用“Hettich（海蒂诗）”、“HAFELE（海福乐）”、“BMB” 等国内外知名品牌的优质五金件。（5） 工艺要求：混油工艺，五底三面，表面硬度：2H。 |
| 茶几 | 600*600*450 | 张 | 4 |  |
| 接待区 |  |  |  |  |
| 沙发 | 三人位 | 套 | 2 | (1)面料：选用“阳光”品牌的头层牛皮，皮革厚≥1.5mm，撕裂力≥40N/mm，断裂伸长率35-60%，摩擦色牢度、级，干擦500次、≥4，游离甲醛含量≤75mg/kg； (2)海绵：采用采用东亚品牌的PU成型环保海绵，拉伸强度≥90KPa，伸长率≥130%，回弹率≥35%，不助燃，软硬适中，回弹性能好，不变形，透气性强，座感舒适； (3)优质钢脚架，实木内架：采用实木方条；受力部位的木材自然斜纹程度小于20%，允许有轻微裂缝或节子，但不影响结构强度，经平刨处理，不带树皮，无虫侵蚀。 |
| 茶几 | 1200*600*450 | 张 | 1 | (1)面材：采用美国“大西洋”品牌的一级0.8mm厚木皮贴面，含水率8%~16%，经热压成型后及时修边后再进行冷压，精裁后尺寸误差小于0.1mm； (2)基材：采用“福人”的中密度纤维板，经过防虫、防腐处理，符合E1级环保标准（甲醛释放量≤9mg/100mg，或甲醛释放量≤1.5mg/L），含水率6-13%，板内密度偏差±10%，吸水厚度膨胀率≤12%，表面结合强度≥0.9MPa； (3)油漆：采用德国“易涂宝”的绿色环保油漆，重金属含量符合以下要求：苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，全封闭式涂装。 （4）五金件：采用“Hettich（海蒂诗）”、“HAFELE（海福乐）”、“BMB” 等国内外知名品牌的优质五金件。（5） 工艺要求：混油工艺，五底三面，表面硬度：2H。 |
| 水吧台 | 3450*600*800H | 米 | 3.45 | (1)基材：采用“福人”、“大亚”、“三威”等国内外知名品牌的中密度纤维板，经过防虫、防腐处理，符合E1级环保标准（甲醛释放量≤9mg/100mg，或甲醛释放量≤1.5mg/L），含水率6-13%，板内密度偏差±10%，吸水厚度膨胀率≤12%，表面结合强度≥0.9MPa； （2）五金件：采用“Hettich（海蒂诗）”、“HAFELE（海福乐）”、“BMB” 等国内外知名品牌的优质五金件。 （4）工艺要求：胶板家具，表面贴大理石面板。 |
| 员工休息区 |  |  |  |  |
| 休息桌 | 直径800 | 张 | 1 | (1)基材：采用“福人”的中密度纤维板，经过防虫、防腐处理，符合E1级环保标准（甲醛释放量≤9mg/100mg，或甲醛释放量≤1.5mg/L），含水率6-13%，板内密度偏差±10%，吸水厚度膨胀率≤12%，表面结合强度≥0.9MPa； (2)油漆：采用德国“易涂宝”的绿色环保油漆，重金属含量符合以下要求：苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，全封闭式涂装。 （3）五金件：优质五金件。优质钢脚架白色喷涂。 （4）工艺要求：混油工艺，五底三面，表面硬度：2H。 |
| 休息椅 | 标件 | 把 | 3 | 座面和靠背为18层强化原木薄板处理后热压成型，起弹性独特，面板品种有榉木、橡木、水曲柳、枫木、樱桃木等进口原木旋切而成。椅腿为钢管镀铬，轻便坚固。 |
| 更衣柜 | 900*500*2000 | 组 | 2 | 先进的表面处理工艺和优质的塑粉使产品的漆膜附着力、漆膜硬度及漆膜耐冲击性能超出国家标准；主材采用具有优异抗挠度和剐度的优质SPCC冷轧钢板，开启方便、灵活、耐用性极高，外观明亮、雅致。钢材厚度为0.8mm。带锁。 |
| 母婴室 |  |  |  |  |
| 沙发 | 三人位 | 套 | 1 | (1)面料：选用优质布料，皮革厚≥1.5mm，撕裂力≥40N/mm，断裂伸长率35-60%，摩擦色牢度、级，干擦500次、≥4，游离甲醛含量≤75mg/kg； (2)海绵：采用采用东亚品牌的PU成型环保海绵，拉伸强度≥90KPa，伸长率≥130%，回弹率≥35%，不助燃，软硬适中，回弹性能好，不变形，透气性强，座感舒适； (3)优质木架，实木内架：采用实木方条；受力部位的木材自然斜纹程度小于20%，允许有轻微裂缝或节子，但不影响结构强度，经平刨处理，不带树皮，无虫侵蚀。 |
| 茶几 | 1200*600*450 | 张 | 1 | (1)基材：采用“福人”、“大亚”、“三威”等国内外知名品牌的中密度纤维板，经过防虫、防腐处理，符合E1级环保标准（甲醛释放量≤9mg/100mg，或甲醛释放量≤1.5mg/L），含水率6-13%，板内密度偏差±10%，吸水厚度膨胀率≤12%，表面结合强度≥0.9MPa； （2）五金件：采用“Hettich（海蒂诗）”、“HAFELE（海福乐）”、“BMB” 等国内外知名品牌的优质五金件。 （4）工艺要求：胶板家具 |
| 三层 |  |  |  |  |
| 多功能厅 |  |  |  |  |
| 主席台桌 | 2100*680*750 | 张 | 2 | (1)面材：采用美国“大西洋”的一级0.8mm厚木皮贴面，含水率8%~16%，经热压成型后及时修边后再进行冷压，精裁后尺寸误差小于0.1mm； (2)基材：采用“福人”的中密度纤维板，经过防虫、防腐处理，符合E1级环保标准（甲醛释放量≤9mg/100mg，或甲醛释放量≤1.5mg/L），含水率6-13%，板内密度偏差±10%，吸水厚度膨胀率≤12%，表面结合强度≥0.9MPa； (3)油漆：采用德国“易涂宝”的绿色环保油漆，重金属含量符合以下要求：苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，全封闭式涂装。 （4）五金件：采用“Hettich（海蒂诗）”、“HAFELE（海福乐）”、“BMB” 等国内外知名品牌的优质五金件。 |
|  | 900*680*750 | 张 | 1 |  |
| 会议桌 | 1300*400*750 | 张 | 32 | (1)基材：采用“福人”、“大亚”、“三威”等国内外知名品牌的中密度纤维板，经过防虫、防腐处理，符合E1级环保标准（甲醛释放量≤9mg/100mg，或甲醛释放量≤1.5mg/L），含水率6-13%，板内密度偏差±10%，吸水厚度膨胀率≤12%，表面结合强度≥0.9MPa； （2）五金件：采用“Hettich（海蒂诗）”、“HAFELE（海福乐）”、“BMB” 等国内外知名品牌的优质五金件。 （4）工艺要求：胶板家具 |
| 主席椅 | 标件 | 把 | 7 | 靠背、坐垫均采用优质黑色牛皮，皮表光滑，纹理均匀，手感柔滑，透气性好，表面涂有防老化变形保护膜，软硬适中，回弹性好，不变形；内部采用进口优质海绵。内架选用优质胶合板，耐压，强度好。优质实木四脚脚架，不易掉色。 实木部分为酸枝色 |
| 观众席椅 | 标件 | 把 | 64 | 靠背、坐垫均采用优质黑色牛皮，皮表光滑，纹理均匀，手感柔滑，透气性好，表面涂有防老化变形保护膜，软硬适中，回弹性好，不变形；内部采用进口优质海绵。内架选用优质胶合板，耐压，强度好。优质实木四脚脚架，不易掉色。 实木部分为酸枝色 |

二、材质要求：

（一）基材：采用E1级环保型中密度纤维板,达到 GB/T 11718-2009标准；并经防虫、防潮、防腐等技术处理；游离甲醛释放量小于30mg/100g，符合国家环保E1级标准，木材干燥至9%的含水率。

（二）木皮面材：颜色均匀，木纹清晰、美观，不易腐蚀，台面平整，油漆无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，达到 GB 18581-2009标准。具有很好的油漆和燃料的保持能力及尺寸稳定性。

（三）防火板面材：采用高档木防火板饰面，（厚度≥0.8mm），优质PVC（厚度≥2mm）封边，具有良好的抗耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁等优点。

（四）PVC封边：优质PVC封边，表面光滑，无节疤，凹凸，污点和镶入异物。边缘无局部曲折，裂口、锯齿。两端垂直于轴线且无毛刺和不平整现象，表面密度大于1200KG/M3。环保，防静电，达到Q/xy1-2003标准。

（五）滑轨：采用优质冷轧钢板经电镀或喷涂处理，开闭灵活无噪声，耐久性开闭次数不少于30000次。尺寸公差精度小于2%。表面镀锌层经过盐雾测试，无锈蚀，具有足够的承载能力和耐腐蚀能力；达到国家QB/T2454-1999标准。连接件采用进口连接件。

（六）锁具：用整块铜料车铣成型，弹珠设计，开关达到20000次以上无损坏。开关灵活顺畅，保密度高，精密美观。

（七）五金件：均经过防锈处理，达到国家标准QB/T 2454-1999。

（八）拉手：表面镀层平整光滑，厚度均匀一致，光泽柔和，不存在镀层烧焦，脱皮等缺陷。

（九）牛皮：采用符合 GB/T 16799-2008标准；光泽度好，透气性强，柔软且富于韧性，皮面经液态浸色及防潮、防污等工艺处理。

（十）面料：采用高档处理麻绒面料，具有舒适性好、防油污、易清洁，光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性，厚度适中等特点。

（十一）海绵：泡棉采用38-42密度的高弹力聚铵脂发泡而成，保证了松软、舒适的座感及回弹不变形的品质,符合 GB/T 10802-2006标准；软硬适中，回弹性好，不易变形，坐感舒适。

（十二）尼龙脚架：尼龙脚间隙误差在0.01mm左右，移动杂音小，耐磨性及质量指标达到ANSI/BIFMAS5.1国际标准；通过10万论周实验，无分裂现象。通过5磅力于椅轮上，无破裂现象。空载滚动阻力小于24N转动，平动轻快灵活，无破损，连接牢固。

（十三）底盘：性测试在转动8-10万次，水平度，四角在同一水平面上，倾仰角度在13-18度，后仰任意角度锁定。适合不用体型和重量的使用者。机构运动无噪音。

（十四）气压棒：升降次数8-12万次。平仰与左右晃动次数8-12万次，回旋次数8-12万次，气及气的纯度：氮气：99.99%；气压：350-450牛顿。气缸材质：精密冷压钢管。耐寒耐热度：在-45度到80度的环境下放置10天。可保持原性能。气压升降和同步倾仰功能机构及底盘，受力200kg，正常使用下可承受20万次的循环加压不出现金属疲劳。

（十五）钢板：采用优质0.8mm厚标准一级冷轧钢板冲压成型。大型钣金流水线一次成型前处理:酸洗、磷化等防锈处理喷涂:静电喷塑工艺质量，表面经十道防锈式处理；液体涂装处理；内置挂衣竿、可调节隔板。产品符合GB10409-2001国家标准。

（十六）铝合金型材：达到 GB/T 6892-2006和 GB/T 8013.3-2007标准。

（十七）材质强度要求：任何材料或构件都不因家具生产、运输和正常使用而发生变形和损坏。

三、工艺要求：

（一）金属材质焊接要求：任何金属材料都不因本身变形或焊接变形而影响光照情况下的金属均匀反光。

（二）烤漆工艺要求：油漆表面平整光滑、无缺陷、纹理清晰、环保、颜色内外一致。甲醛释放量符合国家E1级标准，表面硬度达到2H，PU全封闭涂装，面板和表面处理采用水性环保油漆，水性底漆3遍400#砂纸轻打磨平滑2遍，600#砂纸轻打磨1遍，水性UV面漆2遍，产品饰面有光泽（亚光）、平整、清晰、环保、无任何划痕折痕，安装严密、平整、端正、牢固、结合处无崩茬或松动、无透露钉。

四 、要求供应商具有专业的技术队伍，在行业内具有良好的信誉和业绩，具有足够的经济及技术能力保证按照我行提出的要求按时、高质量完成办公家具的配送工作。服务商应独立完成所承担的服务项目，要求提供的服务公司不得以任何形式转包。

附件2：

确认书

内江兴隆村镇银行股份有限公司：

按照贵方发出的资中支行网点家具购置项目公告及附件要求，我方愿意参加该项目比选，我方正式授权__________________（全名和职务）代表____________________（公司名称）参加比选并提供比选文件正本一份副本一份，据此确认书，我方声明并同意：

1、根据我方对本项目说明书及其附件的应答和承诺，尽职尽责，履行合同义务。

2、我方已详细阅读了本项目比选公告及其附件，已清楚理解上述文件中所有条款的含义。

3、在比选中进行商务报价。

4、我方同意按本项目比选公告及其附件要求提供任何相关资料和信息，保证所提供的资料和信息是真实、有效、准确的。如违反前述约定，我方将承担由此引发的全部责任，包括但不限于赔偿因此给贵方造成的全部损失。

5、我方同意进一步提供贵方可能要求的与本次比选有关的任何证据或资料。

6、我方明白贵方不一定接受最低价格。

7、我方完全理解贵方不一定接受我方的比选申请，同时也完全理解贵方无义务向我方解释不接受的原因，我方不会因此而向贵方提出任何异议。

8、根据比选形成的价格和条款与贵方最终签订合同。

法定代表人签字：

法定代表人姓名和职务（打印）：

日期：

被授权人签字：

被授权人姓名和职务（打印）：

日期：

XX公司（盖章）

附件3：

法人授权书

依据________国法律注册的________________________（公司名称）的被授权人________________（姓名及职务）作为我方真实的、合法的代表，以我方名义并代表我方处理________________________（项目名称）的下列各项事项：

1、签署、整理和递交相关文件；

2、参与比选相关事宜；

3、协调、处理一切与比选相关的事宜；

4、被授权人的一切行为均代表我方，我方承担被授权人行为的全部法律后果。

此授权书在收到我方进一步书面通知前一直有效。

我方法定代表人___________在_____年_____月_____日，签署此授权书，并以此为证。

法定代表人签字                   被授权人签字

法定代表人姓名（打印）           被授权人姓名和职务（打印）

XX公司（盖章）

日期：

附件4：

项目保密承诺书

内江兴隆村镇银行股份有限公司：

按照贵方发出的资中支行家具购置项目比选公告及附件要求，我方愿意参加该项目比选。我方在此对贵方提供的本项目比选公告及附件信息，做出下述保密声明和保证：

一、我方将视贵方业务和技术资料等相关的所有信息为商业秘密，并有义务予以保密，在比选期间和比选结束后，所获知的任何信息不泄露给任何第三方。但不适用于任何已在公众知悉范围（不包括因我方原因造成公众知悉的）的资料。

二、我方将对本项目比选公告及附件中涉及的贵方业务和技术资料等所有信息采取保密措施，并保证、承诺在未取得贵方事先书面许可之前，不泄露给本项目无关人员。

三、我方保证在比选结束后2个工作日内，将贵方为本项目提供的所有电子文档全部销毁。

四、本项目保密承诺书自我方签署之日起生效，不论本项目是否中选，本承诺书均有效。我方非经贵方书面同意不得撤销或终止本保密承诺书，如贵方发现我方有违反本保密承诺书的行为，贵方可直接终止项目比选或项目合同（如签署），我方退还贵方已支付的全部款项，赔偿贵方因此造成的全部损失，包括但不限于因此产生的律师费、诉讼费等。

被授权人签字：

被授权人姓名和职务（打印）：

日期：

XX公司（盖章）

附件5：

公平竞争承诺书

内江兴隆村镇银行股份有限公司：

我方愿接受贵方邀请，积极参加资中支行家具购置项目的比选。为共同营造公平、公正的竞争环境，维护良好管理秩序，杜绝商业贿赂现象，我方郑重承诺：

1、在参与贵方采购过程中，我方无国家司法、行政等机构认定的不良行为，遵守贵方就前述项目比选制定的所有相关流程及要求，并保证所提交比选文件中相关资料与描述真实有效。

2、严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、《招标法》等法律法规，不搞商业贿赂，不同关联企业进行串标，自觉维护公平竞争秩序。

3、无正当理由不会单方面缺席本项目比选，严格遵守比选规则。

4、坚持独立性，保证不以任何手段了解或意图了解其他受邀方情况及其报价信息。

5、保证不私下接触贵方项目专家小组成员、负责比选组织工作的相关人员，不进行宴请、招待、或赠送及承诺赠送礼金、礼品、礼券、其他利益。

6、除自贵方公开渠道获取相关信息外，保证不以其它方式获取或意图获取贵方比选信息及其进展情况。

7、我方保证采取内部约束措施，禁止具体经办人或其他相关人员私自实施前述各项禁止性行为，并对其违规后果承担连带责任。

8、如项目专家小组成员、贵方负责比选组织工作的相关人员，明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平的，保证立即向贵方监察部门进行举报。

我方特此承诺，贵方一经发现我方有违反上述承诺约定（不论在签订此承诺之前或以后）的行为，则均视为违反本承诺，贵方可根据相关法律或内部制度对我方采取取消商比选资格、解除合同，并对贵方因此所受损失进行全额赔偿，触犯法律的，依法办理，我方愿意承担一切后果和责任。

被授权人签字：

被授权人姓名和职务（打印）：

日期：

XX公司（盖章）

附件6：

资中支行家具比选项目综合评分表

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司实力与资质 | 8 | 1、投标人注册资金500万-1000万得1分；公司注册资金1000万（不含）-2000万得2分；公司注册资金2000万以上得3分 2、投标人公司成立5年以下（不含5年），不得分；投标人公司成立5-15年（不含15年），得2分；投标人公司成立15年及以上，得5分。 | 原件备查 |
| 2 | 质量认证、荣誉证书 | 5 | 1、投标产品生产企业获得质量管理认证书得1分。 2、投标产品生产企业获得环境管理体系认证书得1分。 3、投标产品生产企业获得职业健康认证书得1分。 4、投标产品的生产企业获得“AAA级信用等级”证书得1分，获得“AA”级信用等级证书得0.5分。 2、投标产品的生产企业获得五星级客户满意度测评证书得1分，获得四星级信用等级证书得0.5分。 | 原件备查 |
| 3 | 业绩 | 18 | 1、近三年（2015年至今），银行系统制作安装家具项目单个合同金额在10~20万元1个合同得1分，单个合同金额在20以上~30万元1个合同得2分，单个合同金额在30以上~40万元1个合同得3分，单个合同金额在40以上-50万元以上1个合同得4分，单个合同金额在50万元以上1个合同得5分，本项最多得10分。 2、获得银行系统网点家具采购入围框架供应商，每有一个得2分，本项最多得8分。 | 原件备查 |
| 4 | 技术指标和配置及商务要求 | 6 | 完全满足招标工程量清单的技术要求得6分，有一项不符合招标文件要求，扣2分，有三项不符合招标文件要求的，做否决投标处理。 |  |
| 5 | 原材料检验报告 | 13 | 投标人所使用的中纤板、刨花板、实木木皮、油漆、牛皮、面料，海绵、铰链、钢材、锁能完全提供原材料合格检测报告的得9分，以上每少提供一样扣1分，扣完为止。 投标产品承诺本项目投标产品选用的中密度纤维板游离甲醛的释放量：甲醛释放量≤5mg/100g，得 4 分；5mg/100g＜甲醛释放量≤ 8mg/100g，得 2 分；甲醛释放量＞8mg/100g，不得分。投标人提供承诺函原件 | 提供近12个月内第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，（原件备查） |
| 5 | 售后服务体系和承诺 | 10 | 1、产品质量保证期不低于2年。针对本项目的售后服务承诺，包括维保能力、服务计划、响应时间、现场服务支持能力等进行综合评比：最优的得5 分，一般的得3 分，没有承诺的不得分； 2、投标供应商服务能力达到国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T27992-2001.标准五星级及以上有认证证书的得5分。每降一个星级的递减2分，扣完为止。 |  |
| 6 | 投标文件的规范性 | 5 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得5分；有一项细微偏差扣1分，直至该项分值扣完为止。 |  |
| 7 | 报价评审 | 35 | 1、经评标委员会评审，通过资格性和符合性审查，取投标人有效报价的平均价作为评标基准价； 2、投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×35。 |  |
| 合计得分 |  | 100 |  |  |